对碳化硅外延层厚度的红外多光束干涉分析

摘 要

外延层是碳化硅器件重要的结构部分，与器件性能息息相关。红外干涉法是重要的无损测量碳化硅外延层厚度的方法。本文从物理知识方面出发，结合斯涅尔定律、Cauchy模型与Sellmeier模型等，为求解外延层厚度构建数学模型。

对于问题一，考虑外延层与衬底界面只发生一次反射与透射而出现的干涉条纹的情况。首先根据光的传播规律，推导光程差的表达式，并基于斯涅尔定律对表达式进行简化。其次，依据外延层折射率与衬底折射率相对大小关系，分两种情况讨论半波损失产生的相位差，并在此基础上，分别讨论两种情形干涉相消与干涉加强的总相位差。紧接着，通过斯涅尔定律，依据干涉条件，建立两种情况下通用的外延层厚度求解模型。最后，运用波束与波长等物理知识，对外延层厚度模型中未知量进行求解，调整求解模型。

对于问题二，首先对附件1、2中的数据进行可视化分析，发现数据存在异常波峰值，选择剔除反常色散数据。其次，通过Savitzky-Golay滤波对数据进行去噪处理，消除数据系统误差；对反射率进行归一化处理，运用python软件得到处理后的数据。然后，基于Cauchy模型与Sellmeier模型，对处理后的数据区间进行划分，分别对每个区间厚度进行求解，并通过权值获得每种模型求解的外延层厚度加权平均值。接着，基于两个模型标准差分配模型权重，求解两个模型加权平均厚度的加权和，得到外延层最终厚度。入射角度为10°时，外延层最终厚度结果约为7.2229；入射角度为15°时，最终厚度结果约为7.2794。最后，通过RSD与调整入射角度两种方式对模型稳定性进行检验。检验结果显示，RSD检验方式下，子区间RSD均未超过1%，两个模型整体标准差均小于7%，模型稳定性较高。将入射角°后计算外延层厚度，厚度差距极小，模型稳定性较高。

对于问题三，推导多光束干涉的产生条件与存在多光束时会对外延层厚度测量精度的影响。从相干性条件、高界面反射率条件、低介质吸收条件三方面，得出界面反射率足够高、满足光相干性要求且材料吸收较弱时，多光束干涉存在且较为显著的结论。多光束干涉存在可导致反射光谱呈现尖锐峰形，增加极值点识别难度，引起反射相移从而导致厚度计算产生偏差。针对附件3、4中硅晶圆片数据，判断出测量过程中存在多光束干涉，对数据进行Savitzky-Golay滤波等预处理去除噪声后，利用含Cauchy折射率模型的拟合算法求解，解得10°与15°入射角时硅外延层厚度分别为3.4985μm、3.4936μm。结果显示，两个角度下的拟合优度分别为0.859156和0.867587。随后，对入射角范围调整进行模型检验，模型结果无显著变化，均验证了结果的可靠性。

针对附件3、4中硅晶圆片存在多光束干涉的数据，通过引入Airy公式构建多波干涉修正模型，再引入界面反射率参数优化非线性拟合，最终求解得到10°与15°入射角时碳化硅外延层厚度分别为7.3190μm和7.1321μm，根据拟合结果，多光束模型拟合曲线能够精准捕捉反射率的周期性变化，且拟合峰值与识别峰值高度重合，证明模型成功描述了多光束干涉过程，验证了消除多光束干涉对碳化硅晶圆片外延层测量精度的影响的可靠性。

关键词：多光束干涉；多波干涉修正模型；Cauchy模型；Sellmeier模型；Airy公式

一、问题重述

1.1问题背景

碳化硅是一种第三代半导体材料，在新能源与通信等领域展现出广阔的应用前景，其外延层的厚度对器件性能起着关键作用。红外干涉法是重要的测量碳化硅外延层厚度的无损方法。它通过外延层与衬底之间折射率的不同，让红外光入射后形成的两束反射光发生干涉现象，从而求解外延层厚度。实际测量中，外延层折射率不是固定值，会受掺杂载流子浓度与红外光谱波长等参数影响。

1.2需要解决的问题

问题一：若仅考虑外延层和衬底界面一次反射与透射产生干涉条纹的情况，构建求解外延层厚度的数学模型。

问题二：在问题一数学模型的基础上，设计求解外延层厚度的算法。针对附件1和附件2中的光谱实测数据进行计算，对结果的可靠性进行分析。

问题三：第一问需推导外延层界面与衬底界面产生多次反射和透射的必要条件，同时分析多光束干涉对外延层厚度计算精度可能产生的影响。

第二小问需依据第一小问推导的多光束干涉必要条件，分析附件 3、4中多光束干涉现象是否会出现。若存在，建立模型与算法以计算硅外延层厚度，并基于附件数据得出相应的计算结果。

第三小问若碳化硅晶片测试结果也受到了多波束干涉的影响，建立模型消除附件1、2中多光束干涉对碳化硅晶圆片厚度计算精度的影响，并给出消除影响后的外延层厚度计算结果。

流程图如图1.1所示。

图1.1流程图

二、模型假设

1.假设外延层厚度均匀且界面平行。

2.假设样品表面平整光滑。

3.假设空气、外延层、衬底同一种材料的不同位置折射率相等。

4.假设红外光在传播过程中的能量损失仅由反射和透射决定，无其他额外损耗。

5.假设界面反射率符合菲涅尔公式，且反射相移仅与材料折射率相关，无额外非物理相位突变。

三、定义和符号说明

| 符号定义 | 符号说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 空气与外延层界面的入射角 | ° |
|  | 空气与外延层界面的折射角 | ° |
|  | 碳化硅外延层厚度 |  |
|  | 空气的折射率 |  |
|  | 碳化硅外延层折射率 |  |
|  | 碳化硅衬底折射率 |  |
|  | 光程差 |  |
|  | 干涉级数 | — |
|  | 波束 |  |
|  | 波长 |  |
|  | 光强 |  |
|  | 相位差 |  |
|  | 反射率 |  |
|  | 反射系数 | — |
|  | 透射系数 | — |
|  | 吸收系数 | — |

四、问题一模型建立与求解

4.1问题分析

问题一需考虑在外延层界面与衬底界面仅发生一次反射与透射，两条反射光线所产生的干涉条纹的情况。依据光程的物理概念与斯涅尔定律，计算两条反射光线的光程差。由于外延层界面与衬底界面折射率未知，对于半波损失产生的相位突变，需进行分类讨论。将斯涅尔定律的变形式代入两种情况的干涉条件中，构建不同情况下通用的外延层厚度求解模型。运用波长，波数等相关物理知识，对建好的求解模型进行调整。

4.2光程差模型的建立

光程差是描述两束相干光在传播过程中，因路径与介质不同而产生差异的重要物理量。在干涉现象中，光程差的大小可决定干涉条纹的明暗分布。如图4.1所示，一束单色红外光从光源处以一定的角度从空气入射到碳化硅外延层表面，设入射角为，外延层厚度为，波长为，碳化硅外延层折射率为，衬底折射率为，外延层掺杂的载流子浓度为，经外延层折射后的折射角为。其中，为关于载流子浓度与红外光谱波长的函数，即。在标准大气压，0℃，干燥的标准状态下，空气的折射率，本文近似取为。

根据光的传播规律，入射光在外延层表面会同时发生折射与反射现象，设反射后的光为反射光1，折射后的光为折射光1，折射光1在衬底继续发生反射现象，设这条光为反射光2，反射光2从外延层出射点发生折射进入空气中。反射光1与反射光2频率相同，振动方向一致，且相位差恒定，可发生稳定的干涉现象。

图4.1外延层、衬底界面一次反射、透射示意图

4.2.1几何路径计算

对图4.1进行分析，将折射光1与反射光2统称为光线2，依据几何关系，光线2在碳化硅外延层的传播路径为O→A→B，其中，O为入射点，A为衬底上的反射点，B为出射点。由于外延层厚度均匀且界面平行，因此可得：

|  | (4-1) |
| --- | --- |

光线2在外延层的总几何路程为：

|  | (4-2) |
| --- | --- |

过点B向反射光1作垂线，与反射光1交于点C，如图5.1所示。由于光线2在沿路径O→A→B传播时，反射光1在空气中沿直线OC进行传播，光线2在空气中的传播路径需考虑等效偏移量。由几何关系可知，光线2在空气中的等效路径为：

|  | (4-3) |
| --- | --- |

4.2.2光程差推导

光程是将光在介质中传播等效为光在真空中传播相同相位变化所需的集合距离。计算方法为光程=介质折射率光在该介质中传播的几何距离。光程差即为两束光的光程之差。因此，反射光1与光线2的光程差为：

|  | (4-4) |
| --- | --- |

4.2.3基于斯涅尔定律的化简

红外光从空气以入射角入射到折叠率为的外延层，折射角为，依据斯涅尔定律可得：

|  | (4-5) |
| --- | --- |

由于空气折射率可近似为，因此，

|  | (4-6) |
| --- | --- |

进一步推导得到折射角的余弦值为：

|  | (4-7) |
| --- | --- |

将公式(4-6)代入到公式(4-4)中，对光程差表达式进行化简，得到化简后的光程差表达式为：

|  | (4-8) |
| --- | --- |

4.3基于相位分析的两种干涉模型

干涉条纹的明暗状态是由反射光1与光线2的总相位差决定，其表达式为：

|  | (4-9) |
| --- | --- |

其中，为反射光1与光线2的光程差引起的路径相位差，为光在介质界面反射时的半波损失所导致的反射相位差。

当光从光疏介质射向光密介质时，反射光的相位发生突变，会出现半波损失。由于外延层折射率与衬底折射率的相对大小未知，因此本文分如下两种情况进行讨论。

4.3.1外延层与衬底相比为光密介质

通过查阅资料，若外延层载流子浓度较低，则折射率较高[1]。则外延层为光密介质，衬底为光疏介质，即。

当红外光在空气与外延层界面发生发射时，此时，光从光疏介质射向光密介质，发生的相位突变。当红外光在外延层与衬底界面发生发射时，此时，光从光密介质射向光疏介质，不发生相位突变。故反射光1与光线2的净相位差为。总相位差为路径相位差与反射相位差之和，其中，路径相位差由光程相位差决定。因此，总相位差为：

|  | (4-10) |
| --- | --- |

根据光的干涉原理，相干光的叠加强度满足表达式：

|  | (4-11) |
| --- | --- |

其中，与分别为反射光1与反射光2的强度，因此有干涉加强与干涉相消两种情况。

1.干涉加强

当时，强度取最大值，此时，总相位差为：

|  | (4-12) |
| --- | --- |

其中，m为干涉级数。代入总相位差公式(4-10)得：

|  | (4-13) |
| --- | --- |

即：

|  | (4-14) |
| --- | --- |

2.干涉相消

当时，强度取最小值，此时，总相位差为：

|  | (4-15) |
| --- | --- |

将代入总相位差公式得：

|  | (4-16) |
| --- | --- |

即：

|  | (4-17) |
| --- | --- |

4.3.2外延层与衬底相比为光疏介质

若外延层与衬底相比折射率较低，则外延层为光疏介质，衬底为光密介质，此时。

红外光在空气与外延层界面发生发射，或在外延层与衬底界面发生发射，红外光均是从光疏介质射向光密介质，均发生的相位突变。故反射光1与光线2的净相位差为：

|  | (4-18) |
| --- | --- |

因此，总相位差仅由路径相位差决定，表达式为：

|  | (4-19) |
| --- | --- |

由公式(4-11)可知，同样可分为干涉加强与干涉相消两种情况。

1.干涉加强

当时，强度取最大值，代入公式(4-19)得：

|  | (4-20) |
| --- | --- |

即：

|  | (4-21) |
| --- | --- |

2.干涉相消

同理可得，当时，强度取最小值，代入公式(4-19)并整理得：

|  | (4-22) |
| --- | --- |

4.4外延层厚度模型的建立

4.4.1外延层厚度模型的建立

1.外延层与衬底相比为光密介质

在由光密介质射向光疏介质时，由于相干叠加导致的光强梯度差异等原因，反射光谱的极小值点通常具有更尖锐的峰形，其波长位置的定位精度高于极大值点，因此本文选取反射极小值，即干涉相消的条件进行推导。

根据斯涅尔定律，将公式(4-7)代入公式(4-17)中，得：

|  | (4-23) |
| --- | --- |

化简并进行整理后得：

|  | (4-24) |
| --- | --- |

2.外延层与衬底相比为光疏介质

在光由光疏介质射向光密介质时，反射极大值点的峰形更为尖锐，因此，本文选用干涉加强条件进行计算。

同理，将公式(4-7)代入公式(4-21)中，化简并进行整理得：

|  | (4-25) |
| --- | --- |

因此，外延层厚度的通用表达式为：

|  | (4-26) |
| --- | --- |

其中，当时，厚度d由反射光谱的极小值位置决定；当时，厚度d由反射光谱的极大值位置决定。

4.4.2外延层厚度模型的调整

由于干涉级数未知，因此对公式(4-27)进行调整，消去公式中的m。本文以中的干涉相消条件为例进行调整。

设波数为，由物理学知识可知：

|  | (4-27) |
| --- | --- |

将公式(4-27)代入公式(4-23)得到以波数表示的干涉条件表达式为：

|  | (4-28) |
| --- | --- |

整理后可得：

|  | (4-29) |
| --- | --- |

由公式(4-29)可知，发生干涉极小值的波束与干涉级数成正比关系。

从实验光谱数据中选取任意两个相邻的波谷，设第一个波谷对应的波数为，其对应的干涉级数为；相邻的下一个波束更高的波谷对应的波束为，，对应的干涉级数为。分别代入公式(4-28)中，得：

|  | (4-30) |
| --- | --- |
|  | (4-31) |

由于与为相邻的整数级干涉，因此：

|  | (4-32) |
| --- | --- |

联立公式(4-30)，(4-31)与(4-32)，整理得：

|  | (4-33) |
| --- | --- |

交叉相乘并整理得：

|  | (4-34) |
| --- | --- |

将公式(4-34)代入(4-30)中，得：

|  | (4-35) |
| --- | --- |

相邻波谷的波数差表达式为：

|  | (4-36) |
| --- | --- |

将其代入公式(4-30)得：

|  | (4-37) |
| --- | --- |

调整后，得到外延层厚度的表达式为：

|  | (4-38) |
| --- | --- |

五、问题二模型建立与求解

5.1问题分析

问题二在问题一数学模型的基础上，设计求解外延层厚度的算法，并对附件中数据进行计算。由于附件中的实测数据受材质本身与实验环境等的影响，需对附件1、2进行数据预处理，剔除部分数据，对数据进行平滑处理等。通过Cauchy模型与Sellmeier模型两种不同的色散模型，分别对厚度进行求解。从而依据权值，结合两种模型求解得到的厚度获得综合厚度。基于RSD与调整入射角的方法对求解结果进行可靠性分析。

5.2数据预处理

5.2.1剔除强反射峰区域数据

图5.1附件1、2反射率随波数变化图

碳化硅材料是一种受到广泛关注的半导体材料，经过查阅资料，碳化硅在红外区会出现异常的强吸收，即发生明显的反常色散现象[6]。对附件1和附件2进行可视化分析如图5.1所示，在碳化硅外延层反射光谱中，数据存在显著的声子吸收干扰，波数低于1000的区域出现强反射峰和剧烈波动，这个区域反射率受碳化硅材料本征振动主导，干涉条纹特征被覆盖。为避免强反射峰对干涉条纹特征的干扰，本文剔除这个区域的数据。

5.2.2 基于Savitzky-Golay滤波算法去噪

Savitzky-Golay滤波算法是一种基于局部多项式最小二乘法拟合的信号平滑方法[7]。原始反射光谱在采集过程不可避免会受到实验环境影响，会存在随机噪声，影响干涉条纹特征，干扰干涉条纹的峰值识别精度，因此，本文采用Savitzky-Golay滤波算法对数据进行平滑处理。

设附件中反射率数据为，其中为波数对应的反射率值。考虑到附件中数据噪声较多，且干涉条纹模糊宽缓，为实现数据降噪的同时，保留干涉条纹的特征趋势，因此，本文Savitzky-Golay滤波的滑动窗口大小取值为15。

进行多项式拟合时，对干涉条纹进行分析，为尽可能拟合干涉条纹的弯曲趋势，同时避免过拟合，本文将窗口内的数据进行二阶多项式拟合，拟合值表达式为：

|  | (5-1) |
| --- | --- |

其中，为多项式系数，为窗口内第个数据的波数。

通过最小二乘法对系数进行求解，目标函数表达式为：

|  | (5-2) |
| --- | --- |

取窗口中心位置的拟合值作为滤波后的输出值，通过窗口滑动，通过python软件得到处理后的完整数据[9]。

5.2.3 反射率归一化处理

在实验时，可能会存在样品温度相关误差、光源强度波动等系统误差，为消除这些误差对反射率数据的影响，本文对附件中的反射率进行归一化处理。

设附件中反射率最大值为，即：

|  | (5-3) |
| --- | --- |

将每个波长的反射率值除以光谱数据中反射率的最大值，得到归一化的反射率表达式为：

|  | (5-4) |
| --- | --- |

5.3外延层厚度模型的建立与求解

5.3.1基于两种色散模型求解变化规律

Cauchy模型可描述无共振情况下的平滑色散现象，Sellmeier模型可描述近共振情况下的微弱色散现象[8]。为精确描述外延层折射率随入射光波长改变的变化规律，本文选用Cauchy模型与Sellmeier模型两种模型进行结合，对变化规律进行探索。

基于Cauchy模型，通过简洁的幂次函数形式，构建折射率与入射光波长之间的关系表达式为：

|  | (5-5) |
| --- | --- |

其中，A、B、C均为系数，A为碳化硅在正常色散区的基础折射率，B可用于修正折射率的快速变化，C可用于修正折射率的缓慢变化。

通过Sellmeier模型得到折射率与入射光波长关系表达式为：

|  | (5-6) |
| --- | --- |

其中，为共振强度系数，可反映声子共振对折射率的影响程度，为声子共振的特征波长。

5.3.2区间划分与权重计算

本文采用滑动窗口法，为确保每个子区间均包含至少四个干涉极值点，极值点分布如图5.2与图5.3所示。将有效区间3500-4900划分为3个独立的子区间，设窗口大小为800。为避免子区间过度重叠，保证子区间的独立性，同时，可通过重叠部分对结果一致性进行验证，因此，设步长分别为200和400。

图5.2入射角10°时反射光谱及干涉极值点

图5.3入射角15°时反射光谱及干涉极值点

1.子区间权重计算

通过公式(4-26)、公式(5-7)与公式(5-8)计算每个模型下各个子区间的厚度，各模型下子区间厚度平均值为：

|  | (5-7) |
| --- | --- |

子区间厚度标准差为：

|  | (5-8) |
| --- | --- |

第个子区间的相对标准偏差表达式为：

|  | (5-9) |
| --- | --- |

其中，为第个子区间内厚度计算的标准差，表示第个子区间的厚度平均值。

设基于分配子区间的归一化权重为，可确保所有子区间权重和为1，权重与成反比，即：

|  | (5-10) |
| --- | --- |

2.模型加权平均厚度

对每个模型，将子区间厚度按权重加权，得到模型的加权平均厚度为：

|  | (5-11) |
| --- | --- |

3.模型权重与最终综合厚度

基于模型整体的标准差分配模型权重，将Cauchy模型与Sellmeier模型进行融合，标准差越小，模型整体稳定性越强，权重越大，可得Cauchy模型权重为：

|  | (5-12) |
| --- | --- |

Sellmeier模型权重为：

|  | (5-13) |
| --- | --- |

最终综合厚度为两个模型加权平均厚度的加权和：

|  | (5-14) |
| --- | --- |

5.3.3结果求解

将预处理后的附件1数据代入上述模型，通过python软件进行计算[10]，得到外延层折射率约为2.52，Cauchy模型的加权平均厚度与标准差分别为：

|  | (5-15) |
| --- | --- |

Sellmeier模型的加权平均厚度与标准差分别为：

|  | (5-16) |
| --- | --- |

模型权重分别为：

|  | (5-19) |
| --- | --- |

因此，根据处理后的附件1数据可求解最终厚度为：

|  | (5-20) |
| --- | --- |

同理，对预处理后的附件2数据进行求解，可得到外延层最终厚度为：

|  | (5-21) |
| --- | --- |

5.4模型的稳定性检验

5.4.1基于RSD的稳定性检验

根据附件1、2的求解结果，从子区间稳定性与模型整体稳定性两方面进行模型检验。

1.子区间稳定性检验

附件1所有子区间的均处于之间，无超过1%的子区间。的最小值0.02%位于3700-4500nm子区间，极值点提取精度较高，厚度计算结果最稳定。最大值0.26%位于3500-4300nm子区间，折射率变化较快，厚度计算波动较大，但仍位于可接受稳定范围内。附件2所有子区间的均处于之间。最大值为0.23%，未超过0.3%，稳定性符合要求。

2.模型整体稳定性检验

附件1中Cauchy模型的与Sellmeier模型的偏差为4.1%。附件2中Cauchy模型的与Sellmeier模型的偏差为6.6%。附件1、2中两种模型的整体标准差差值均小于7%，两种模型在整个区间的稳定性接近，且两种模型分别可描述无共振情况下的平滑色散现象与近共振情况下的微弱色散现象，模型互补，模型整体稳定性较高。

5.4.2基于调整入射角的稳定性检验

图5.4 8-12度入射角下的厚度对比图（左）与13-17度入射角下的厚度对比图（右）

将附件1入射角度进行调整，扩展为度，将附件2入射角度调整为度，重新运用建立的模型对厚度进行求解，求解结果如图5.4所示。

分析图5.4可知，对入射角度进行调整后，不同入射角通过模型求解出的厚度差距极小，因此，可知模型稳定性较高。

六、问题三（1）模型建立与求解

6.1问题分析

图6.1多光束干涉示意图

问题三第一小问突破只有一次反射的限制，从双光束干涉问题推广到多光束干涉问题，如图6.1所示。根据物理知识，基于相干性原理、能力守恒定律和介质传播规律三个方面，推导多光束干涉的必要条件。从对精度的影响层面，对比双光束和多光束干涉的反射率差异，探究多光束干涉可能对外延层厚度计算精度产生的影响。

6.2多光束干涉相关物理关系推导

6.2.1光程差与相位差推导

当光以入射角入射到空气与外延层界面时，由斯涅尔定律得：

|  | (6-1) |
| --- | --- |

由前文推导的公式(4-7)，折射角的余弦值为：

|  | (6-2) |
| --- | --- |

在多光束反射中，考虑第束和第束反射光存在关系，第束光比第束多在外延层中往返一次，即从空气与外延层界面到外延层与衬底界面，再返回空气与外延层界面。

外延层厚度为d，根据前文得光程差公式为：

|  | (6-3) |
| --- | --- |

将(6-2)代入(6-3)可得：

|  | (6-4) |
| --- | --- |

将光程差公式(6-4)代入总相位差公式(4-10)，得相邻两束反射光的相位差表达式：

|  | (6-5) |
| --- | --- |

6.2.2多束反射光的复振幅叠加

1.各束反射光的复振幅

复振幅包含振幅与相位信息，故光的传播可用复振幅进行描述。设入射光的复振幅为，考虑到界面反射、投射以及传播相位的延迟，通过逐束分析反射光的复振幅，推导第束反射光的复振幅公式。

第1束反射光，直接由空气与外延层界面反射，复振幅为：

|  | (6-6) |
| --- | --- |

其中，为空气到外延层界面的振幅反射系数，可描述反射光振幅与入射光振幅的比例，含有相位信息。

第2束反射光，从空气进入外延层、外延层进入空气发生两次投射和在外延层与衬底界面发生一次反射，且在传播过程中产生相位延迟，因此，复振幅表达式为：

|  | (6-7) |
| --- | --- |

其中，为空气到外延层界面的振幅透射系数，为外延层与衬底界面的振幅反射系数，为外延层到空气的振幅透射系数。

第束反射光，反射光需在外延层内反射次，因此，除两次透射与一次衬底反射外，还需发生次外延层内的往返反射，每次往返反射的振幅反射系数为，且传播相位延迟为，因此复振幅为：

|  | (6-8) |
| --- | --- |

其中，为外延层到空气界面的振幅反射系数。

2.总反射光的复振幅

总反射光的复振幅为所有反射光复振幅的矢量和，由于光的相干叠加是矢量叠加，则需考虑相位，即：

|  | (6-9) |
| --- | --- |

将各束光的复振幅代入，得：

|  | (6-10) |
| --- | --- |

3.基于斯托克斯可逆性原理的简化

斯托克斯可逆性原理可描述光在界面反射与透射时的互易性，通过斯托克斯可逆性原理，可得到振幅反射的互易性，即，从而可知，外延层到空气的反射系数与空气到外延层的反射系数大小相等、符号相反；振幅透射的互易性，即，透射系数的乘积与反射系数满足能量守恒。

将和代入总复振幅的级数中，对≥2的项进行公比为等比级数求和，等比求和公式表达式为：

|  | (6-11) |
| --- | --- |

其中，，由于反射与透射系数的模小于1，满足收敛条件。

故j ≥2的项求和公式为：

|  | (6-12) |
| --- | --- |

令，故级数变为：

|  | (6-13) |
| --- | --- |

求和得：

|  | (6-14) |
| --- | --- |

再代入和，化简后总振幅反射系数为：

|  | (6-15) |
| --- | --- |

6.2.3总反射率与偏振特性的关系

1.偏振对反射系数的影响

光的偏振态分为s偏振和p偏振，s偏振电场垂直于入射面，p偏振电场平行于入射面，偏振态会显著影响界面的振幅反射系数。根据菲涅尔公式，s偏振振幅反射系数为：

|  | (6-16) |
| --- | --- |

p偏振振幅反射系数为：

|  | (6-17) |
| --- | --- |

其中，为光在衬底中的折射角。

2.小角度入射下的偏振简化

已知两个入射角分别为10°和15°，属于小角度入射，此时β和均很小，故

| ， | (6-18) |
| --- | --- |

由于小角度下余弦值近似为1，与相近，故两者的差异可忽略。将公式(6-18)代入s、p偏振的反射系数公式，可得：

|  | (6-19) |
| --- | --- |

因此s偏振与p偏振的反射系数的算术平均值接近于0，偏振特性对总反射率的净影响可忽略。

3.基于艾里公式推导总反射率

总反射率为总反射光强与入射光强的比值，等于总振幅反射系数模的平方。令

外延层上界面的反射率，外延层下界面反射率，则总反射率R为：

|  | (6-20) |
| --- | --- |

6.3多光束干涉的必要条件

若多光束干涉具有显著性，则高阶反射光对总干涉场具有重要作用。当高阶光因反射损耗或吸收衰减过快，强度可忽略时，多光束干涉模型会退化为双光束模型。因此，可基于能量守恒与介质传播规律，推导多光束干涉的必要条件。

6.3.1相干性条件

若多束反射光发生干涉，则需满足时间相干性和空间相干性。

时间相干性指任意两束反射光的光程差小于光源的相干长度。傅里叶变换红外光谱仪的光源相干长度通常大于 100 μm，而外延层厚度一般小于 20 μm，即对应的最大光程差通常小于 80 μm，故满足时间相干性。空间相干性要求入射光为平行光，即分散度≤0.1°，从而避免因入射角分散使得光程差产生变化。入射角已知为10°或15°，满足空间相干性。

6.3.2高界面反射率条件

高阶反射光的强度随反射次数而衰减，则第束反射光相对于第2束反射光的强度比可表示为：

|  | (6-21) |
| --- | --- |

定义有效贡献阈值，表示高阶光强度需至少为第2束光的倍，才能对干涉条纹产生重要影响。若存在≥3使得，则多光束效应显著。若第3束光满足条件，更高阶光的影响程度可通过递推分析，故可取最小高阶光阶次=3，此时强度比为：

|  | (6-22) |
| --- | --- |

因此，高界面反射率的必要条件为：

|  | (6-23) |
| --- | --- |

6.3.3低介质吸收条件

光在外延层中传播时因吸收衰减，其强度可表示为：

|  | (6-24) |
| --- | --- |

其中，为外延层的吸收系数，为传播距离。

第3束光比第2束光在外延层中多传播的距离，因此，吸收导致的强度衰减因子为。结合高界面反射率条件，吸收衰减后，第3束光仍需大于等于第2束光的倍，即：

|  | (6-25) |
| --- | --- |

对等式两边取自然对数并整理，得到低介质吸收的必要条件：

|  | (6-26) |
| --- | --- |

6.3.4必要条件总结

若多光束干涉显著发生，则任意两束反射光的光程差需小于光源的相干长度，外延层与衬底界面、空气与外延层界面反射率乘积，且外延层的吸收系数与厚度的乘积需满足。

6.4 多光束干涉对外延层厚度计算精度的影响

若多光束干涉计算外延层厚度，可通过干涉极值点的波长位置，结合干涉级次反推厚度。多光束干涉与双光束干涉的反射率分布存在本质差异，会直接影响极值点的定位精度，从而导致厚度计算产生误差。

6.4.1干涉条纹形状对极值点定位的影响

双光束干涉的反射率随相位差按余弦规律变化，可表示为：

|  | (6-27) |
| --- | --- |

此时干涉条纹峰谷对称且宽缓，极值点满足，定位误差主要由测量系统的波长分辨率决定。

对于多光束干涉反射率，由艾里公式(6-20)可知，当界面反射率、较高时，分母对的变化更敏感，条纹呈现波峰尖锐，波谷宽缓的非对称形态。波峰尖锐的特征会增加极值点的定位难度。双光束模型中，宽缓波峰可通过相邻波长的反射率变化趋势对峰值进行定位，但多光束模型中的尖锐波峰易受噪声等影响，导致极值点定位误差增大。

双光束模型厚度模型由双光束推导而来，用于多光束模型时需进行修正，但误差传递规律类似。因此，若极值点的波长测量存在误差，代入双光束模型厚度公式(4-26)，厚度误差表达式为：

|  | (6-28) |
| --- | --- |

由此可知，定位误差会直接传递为厚度误差，与波长与干涉级次正相关，与折射率项负相关。

6.4.2反射相移导致的极值点偏移

在双光束模型中存在隐含假设，为界面反射系数是实数，即反射时无附加相位变化，因此极值点。但在实际测量中，若外延层或衬底存在吸收，界面反射系数会变为复数：

|  | (6-29) |
| --- | --- |

其中，为反射相移，表示反射时的相位突变。

总反射率公式中的相位项包含反射相移，设空气与外延层界面的反射相移为，外延层与衬底界面的反射相移为，则总相位差为：

|  | (6-30) |
| --- | --- |

公式(6-30)与双光束模型的极值点条件存在偏移量，偏移量表达式为

|  | (6-31) |
| --- | --- |

将此偏移量代入厚度公式，可得系统性厚度误差表达式为：

|  | (6-32) |
| --- | --- |

此误差是由物理模型的假设与实际的差异导致的系统性误差，无法通过多次测量取平均抵消，是多光束干涉对厚度精度的重要影响之一。

七、问题三(2)模型的建立与求解

7.1问题分析

问题三第二小问是探究硅晶圆片的多光束干涉的问题，重点在于多光束干涉存在时如何求解外延层厚度。通过前文推导出的必要条件判断出硅晶圆片存在显著多光束干涉。先对原始反射率数据进行滤波、基线校正与异常值处理，获取高质量干涉光信号，再基于多光束干涉的物理机制，结合柯西色散公式构建非线性拟合模型，精确匹配峰型周期性与峰锐特征，实现外延层厚度的求解。

7.2多光束干涉存在性判断

依据6.2节中多光束干涉的必要条件，对硅晶圆片的光学特性与实验条件进行分析。通过查阅资料得知,硅在红外波段折射率[11]，由菲涅尔公式计算空气与硅界面反射率：

|  | (7-1) |
| --- | --- |

结合多光束干涉的有效贡献阈值得知，反射率足以使第3束及更高阶反射光具有足够探测的强度，即符合多光束干涉的反射率条件。硅晶圆片的精度为纳米级，可确保光程差稳定，傅里叶变换红外光谱仪的光源相干长度≥100μm，远大于外延层可能厚度范围，故满足时间与空间相干性的要求；硅在用来测量的红外波段为弱吸收材料，吸收系数与厚度的乘积，因此，高阶发射光在传播中无显著衰减。

根据以上分析可知，附件3与附件4的硅晶圆片满足多光束干涉的必要条件，应采用多光束干涉模型计算外延层厚度。

7.3多光束干涉厚度模型构建

双光束干涉模型仅考虑空气与外延层界面和外延层与衬底界面的两束反射光叠加，无法描述多束反射光的相干效应，基于法布里珀罗干涉原理，对双光束模型进行拓展。多光束干涉的重点是无穷多束反射光的相干叠加，其反射率可由艾里公式(6-19)描述。为了兼顾模型复杂度与计算精度，本文通过多光束相位修正将双光束模型调整为多光束模型。

通过双光束干涉厚度模型公式(4-24)，初步估算厚度，得到初始相位差：

|  | (7-2) |
| --- | --- |

引入多光束相位偏移量来描述高阶反射光叠加对总相位差的调整，最终得到调整后的厚度表达式为：

|  | (7-3) |
| --- | --- |

其中，由界面反射相移与高阶光累积效应决定，需通过非线性拟合确定。

7.4数据预处理与特征提取

对附件3、4中反射光谱数据进行可视化分析，如图7.1所示。

图7.1附件3、4反射率随波数变化图

为消除实验测量数据可能存在的噪声影响与系统误差，本文对附件3和附件4的原始数据进行预处理。

第一步使用Savitzky-Golay滤波，在平滑随机噪声的同时，还可保留干涉条纹的特征。第二步通过多项式进行基线矫正，本文选用5阶多项式拟合背景基线并从原始数据中扣除，消除光源强度波动等系统误差。第三步计算预处理后的数据均值与标准差，剔除偏离均值3倍标准差的异常点，保证数据无异常，提高其可靠性。预处理图像如图7.2所示。

图7.2附件3(左)、附件4(右)数据预处理对比图

7.5多光束干涉硅外延层厚度求解

基于预处理后的数据，通过含有多光束相位修正的非线性拟合算法，并结合Si的Cauchy折射率色散模型，得到：

|  | (7-4) |
| --- | --- |

运用python软件，通过非线性拟合得到结果如表7.1所示[12]。

表7.1非线性拟合结果表

| 10°入射角 |  | 15°入射角 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度/μm | 拟合优度 | 厚度/μm | 拟合优度 |
| 3.4985 | 0.859156 | 3.4936 | 0.867587 |

由于800-1200波数区间信噪比高且峰形规则，故本文绘制该区间的拟合曲线与原始数据的对比图像，如图7.3与图7.4所示。

由图7.3与图7.4可知，多光束模型能较为精准匹配反射率的尖锐波峰与宽缓波谷的特征，模型拟合优度均大于0.8，验证了模型的有效性。

图7.3硅晶圆片10°入射角时拟合结果曲线图

图7.4硅晶圆片15°入射角时拟合结果曲线图

7.5模型性能分析

为验证模型对测量条件的稳定性，本文对入射角度进行调整，观察入射角变化对结果的影响。通过固定其他条件，将入射角10°改为在8°至12°范围内连续变化，将入射角15°调整为在13°至17°范围内连续变化，计算对应厚度结果。

图7.5硅晶圆片入射角调整后厚度结果图

通过图7.5可知，厚度随入射角增大呈轻微上升趋势，其变化量≤ 0.005μm，相对偏差＜1％。结果表明，多光束干涉对入射角的微小波动不敏感，该模型较为稳定。附件3和附件4的厚度差为3.4985-3.4936=0.0049μm，其差值极小，偏差＜5%，且符合入射角增大导致光程差变化的物理规律，进一步验证结果的可靠性。

八、问题三（3）模型建立与求解

8.1问题分析

问题三第三小问在第二小问的基础上，不仅需判断是否存在多光束干涉，同时增加要求设法消除多光束干涉的影响并给出厚度计算结果。通过Airy公式构建多光束修正模型，结合碳化硅折射率色散规律，通过非线性拟合精准捕捉尖锐波峰、宽缓波谷的干涉特征，最终实现碳化硅晶圆片外延层厚度的求解。

8.2碳化硅多光束干涉的存在性判断

基于5.3.4碳化硅折射率与6.1节中多光束干涉的必要条件，结合碳化硅晶圆片的光学特性与实验条件对是否存在多光束干涉进行分析。

对于界面反射率，碳化硅折射率，由菲涅尔公式计算空气与碳化硅外延层界面反射率：

|  | (8-1) |
| --- | --- |

依据反射率阈值公式(6-22)计算可得，碳化硅多光束反射率阈值为15.0％，因此，碳化硅符合多光束干涉的反射率条件。根据假设1，碳化硅外延层界面表面平行，故满足相干性要求。根据章节6.1中厚度计算结果，碳化硅厚度量级为，其在测量波段的吸收系数，，故符合弱吸收的判定标准。根据分析，附件1和附件2的碳化硅晶圆片满足多光束干涉必要条件，需通过多光束模型消除其影响。

8.3Airy公式修正法消除多光束干涉影响

通过Airy公式可表示多光束干涉的反射率：

|  | (8-2) |
| --- | --- |

其中，精细度系数，为界面反射率。

本文中取空气与碳化硅外延层界面反射率18.6％，相位差，包含光程差与反射相移两部分。

为消除多光束干涉的影响，将Airy公式与柯西色散公式结合，构建联合拟合模型，其表达式为：

|  | (8-3) |
| --- | --- |

其中，为反射率基线，为干涉振幅缩放因子。通过非线性拟合可求解厚度d，从而消除多光束干涉对厚度的影响。

8.4碳化硅外延层厚度的多光束模型求解

对附件1和附件2的反射率数据进行与硅晶圆片一致的预处理后，通过非线性拟合，得到入射角为10°时，外延层厚度为7.3190μm；入射角为15°时，外延层厚度为7.1321μm。拟合曲线与原始数据对比如图8.1与图8.2所示。

图8.1碳化硅晶圆片10°入射角时拟合结果曲线图

图8.2碳化硅晶圆片15°入射角时拟合结果曲线图

由图8.1与图8.2可知，原始数据虽有波动，但多光束模型拟合曲线能够精准捕捉反射率的周期性变化，且拟合峰值与识别峰值高度重合，证明模型成功表达了光在碳化硅晶圆片外延层界面多次反射与相干叠加的物理过程。

九、模型的评价与推广

9.1模型的优点

1、本模型运用了三角函数等数学公式、运用了波数波长等基础物理知识，严格按照数学理论与物理公式求解，使最终结果准确合理。

2、问题二运用了Sellmeier模型和Cauchy模型综合权重得出精确的外延层厚度结果，通过了稳定性检验，模型算法对物理实验方面求解碳化硅晶体与硅晶体等拟合效果强，分析结果显著。

3、问题三运用问题一的已有数学模型，推广到多波数干涉，同时添加了更精确计算反射系数等物理变量的公式方法，模型合理，计算准确。

4、问题三重新考虑了单折射光与反射光影响碳化硅外延层厚度的计算，对问题一存在的模型缺陷进行弥补，符合真实的物理现象。

9.2模型的缺点

1、问题二中两个模型计算的厚度仍有差距，可能因筛选到的数值获取不一致导致。

2、外延层的折射率与掺杂载流子的浓度、红外光谱的波长等参数有关，鉴于载流子浓度的相关数据未知，无法判定载流子浓度对其造成的准确影响。

9.3模型的推广

本文提供的确定外延层厚度的数学模型可扩展至前沿碳化硅晶体生产等生产生活方面。本文所提出的确定外延层厚度的数学模型可极大简化实验人员的工作量，节约实验与生产方面研究人员的时间成本，同时也可在客观条件上减少实验次数，节约科研经费，符合绿色实验、绿色生产的政策建议。

十、参考文献

[1]缪庆元,崔俊,胡蕾蕾,等.载流子导引的折射率变化偏振相关性研究[J].物理学报,2012,61(20):503-507.

[2]全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203),全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2).碳化硅外延层厚度的测试　红外反射法:GB/T 42905-2023[S].中国标准出版社,2023.

[3]陈克坚,杨爱龄,江晓清. 光生载流子对半导体波导材料折射率影响的模型研究[J].光学仪器,2002,(Z1):34-38.

[4]徐庆君,庄申栋. 中红外区基质折射率对碳化硅颗粒散射强度的影响[J].激光与红外,2011,41(12):1359-1363.

[5]张燕,连洁,宋平,等. 掺氮碳化硅晶体的近红外光谱研究[J].材料导报,2009,23(S1):378-380.

[6]徐庆君,庄申栋,张士英,等. 不同色散区中光学截面的基质折射率效应研究[J].半导体光电,2011,32(06):816-819+824.

[7]雷林平. 基于Savitzky-Golay算法的曲线平滑去噪[J].电脑与信息技术,2014,22(05):30-31.

[8]薛常喜,崔庆丰,杨亮亮,等.基于柯西色散公式的多层衍射光学元件的设计和分析[J].光学学报,2011,31(06):253-257.

[9]DeepSeek，DeepSeek-V3.1-Think，深度求索（DeepSeek），2025-09-05

[10]豆包，Doubao-Seed-1.6，字节跳动（ByteDance），2025-09-06

[11]王芳.红外光学材料折射率测试技术研究[D].南京理工大学,2004.

[12]腾讯元宝，DeepSeek-V3.1，腾讯-深度求索（DeepSeek），2025-09-07

十一、附录

附录 1：支撑材料文件列表

附录 2：代码

附录1：支撑文件列表

| 支撑文件目录 | 文件内容 |
| --- | --- |
| 附件_processed_12.xlsx | 附件1与2数据预处理后的结果 |
| 附件_processed_34.xlsx | 附件3与4数据预处理后的结果 |
| 代码.pdf | 完整汇总代码 |
| AI工具使用情况.pdf | AI工具使用情况 |